# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO COLETE À PROVA DE BALAS MULTIAMEAÇA

# NÍVEL II BALÍSTICO PARA USO DISSIMULADO

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

- NÍVEL DE PROTEÇÃO: Nível de proteção II. Colete Multi-Ameaça para uso policial Nível II, confeccionado em material leve e flexível em tecido de Aramida, para proteção simultânea contra ataques de objetos e ou instrumentos pontiagudos (SPIKE), com energia de impacto E1 igual a 33 Joules + 0,60, e E2 igual a 50 Joules + 0,70 (OVERTEST), de acordo com o Nível 2 da Norma NIJ 0115.00 e contra perfuração de projéteis de armas de fogo, Calibre .357 Magnum JSP com velocidade de 425 m/s (+15m/s) e massa de 10,20g(158 grains) e 9mm FMJ com velocidade de 358 m/s (+15m/s) e massa de 8,0g(124 grains), de acordo com  o Nível II da Norma NIJ-0101.03, ou a mais atualizada,  para proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas), e parcialmente nas laterais de forma que permitindo a proteção das partes vitais  obedecendo as normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia.

- PAINÉIS BALÍSTICOS: São dois painéis, um frontal e outro dorsal dispostos em camadas, formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível composto de tecido aramida, polietileno ou composição mista destes, a fim de ser atingido o nível de proteção II, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal. O peso do conjunto de lâminas que compõem não deve exceder o peso máximo de 6,12 kg /m², com tolerância de +5%. Deverá constar em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis balísticos a inscrição “MINISTÉRIO PÚBLICO/RS” e o prazo de validade do colete

O peso máximo de acordo com tabela abaixo:

| USO | TAMANHOS | PESO (Kg) |
| --- | --- | --- |
| MASCULINO | P | 1,86 |
|  | M | 2,14 |
|  | G | 2,45 |
|  | GG | 2,76 |
| “PREFERENCIALMENTE” FEMININO | P | 1,43 |
|  | M | 1,64 |
|  | G | 1,86 |
|  | GG | 2,25 |

O peso máximo deverá estar de acordo com a tabela, sendo considerado o peso dos painéis balísticos sem seus respectivos revestimentos (capas internas) e a capa externa e tendo como tolerância +5%.

- REVESTIMENTO DOS PAINÉIS: Os painéis balísticos frontais e dorsais deverão estar revestidos por uma capa interna de material sintético (nylon emborrachado) impermeável, composição 67% PVC (externo) e 33% Poliamida (interno), gramatura de 190gr/m², espessura 0,20mm e com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Com as características abaixo: Confeccionada em Tecido Poliamida Emborrachado, visando possibilitar maior proteção higiênica, facilidade na limpeza de suor e contra intempéries, na cor preta. A contracapa deve ser fabricada com o lado emborrachado externamente. O fechamento deverá ser completo em costura dupla, sendo a parte interna e o pesponto costurado (batido) em máquina reta utilizando linha 100% poliamida Nr 60. As costuras deverão ser impermeabilizadas por termofusão (externamente), através da união das duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do invólucro; A base deverá ser totalmente costurada, e essa costura impermeabilizada com um adesivo aquoso a base de PU, selando a costura. A contracapa devera ser 100% impermeável (tecido e costuras), (norma internacional British Standard 3424-método 29A), a fim de impedir que a umidade externa da chuva e suor, entre em contato com os painéis de proteção e deverá também ser resistente a exposição a produtos químicos de limpeza, usados para higienização da mesma, com o intuito de desinfetá-la, como detergente neutro doméstico, sabão em pó e água sanitária tanto no tecido, quanto na costura (emenda), não comprometendo o nível de proteção oferecido; Deverão ser apresentados juntamente com a documentação de habilitação, os seguintes laudos originais ou cópias autenticadas relativas à Contracapa, contendo os testes e resultados abaixo. Esses laudos deverão ser emitidos por laboratórios credenciados ao Inmetro e emitidos em nome do fabricante da contracapa: a) Laudo de composição atestando tratar-se de um tecido composto de 67% PVC e 33% Poliamida, segundo o método de ensaio AATCC 20 e AATCC 20A com possível variação de + ou – 10%; b) Laudo de contagem dos fios, atestando tratar-se de um tecido composto de 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume; c) Laudo de gramatura do tecido, segundo método NBR 10591/08,atestando uma gramatura de 190gr/m² com possível variação de +ou- 10%%; d) Laudo de espessura do tecido, segundo método SATRA TM 27/04,atestando uma espessura de 0,20mm com possível variação de + ou – 10%%; e) Laudo de impermeabilidade conforme diretrizes da norma internacional British Standard 3424-método 29A (método de baixa pressão) das contracapas (tecido/costuras) e resistência à exposição a produtos químicos de limpeza, como detergente neutro doméstico, sabão em pó e água sanitária tanto no tecido, quanto na costura (emenda); f) Laudo de resistência das costuras segundo norma SATRA TM180/95, atestando ter uma resistência mínima de 10N/mm; g) Determinação da existência de ftalatos no tecido, sendo permitido no máximo um (01) ftalato no tecido, segundo método de ensaio CPSC-CH-C 1001-09.3/2010,o ensaio deve ser acreditado pela SATRA;

- CAPA EXTERNA (duas): As capas serão confeccionadas em tecido terbrim na forma de envelopes, onde serão acondicionados os painéis balísticos, com suas respectivas capas internas, devendo conter regulagens de altura realizadas por velcros de alta aderência posicionadas na altura dos ombros dos usuários, bem como regulagens laterais para permitir um melhor ajuste ao tórax do usuário, também realizadas por velcros de alta aderência. No lado interno da capa dorsal (superfície de contato com o corpo) deverá conter etiqueta com especificações técnicas, orientações de utilização e a inscrição Ministério Público/RS. O tecido e o velcro devem ser na cor preta. As capas deverão corresponder aos tamanhos dos coletes fornecidos.

- DIMENSÕES: Deverá apresentar dimensões conforme tabelas (Anexo), nos tamanhos P, M, G e GG. A tolerância admitida nas dimensões não deve ser superior e nem inferior 5% dos valores mensurados.

- AJUSTE AO USUÁRIO: Deverá permitir que o ajuste lateral da capa do colete seja feito pelo próprio usuário de modo a manter os painéis balísticos em contato com o tronco considerando os diversos tipos físicos.

- REGISTROS: Deverá possuir registro do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia – RETEX e Certificado de Registro ou Título de Registro do produto ofertado.

- GARANTIA DO PRODUTO: Mínimo de 01 (um) anos para defeitos de fabricação, de 05 (cinco) anos do material balístico e de 01 (um) ano para defeitos na capa externa.